По вопросам поставок со склада в Новосибирске и колеровки обращаться к официальному представителю Акзо Нобель ЗАО «Велма», 63007, г.Новосибирск, ул Фабричная, 4, тел (383) 2239773, 2238818, ф 2120096, E-mail: wellma@ngs.ru

XV 500                 Лак Д-ДУР полуматовый

1420-00072

Лак Д-ДУР - полуматовый двухкомпонентный полиуретановый лак для наружных работ.

Лак Д-ДУР был разработан для использования в производстве окон и дверей, а также мебели и предметов интерьера из дерева, особенно там, где важна высокая износостойкость поверхности, а также стойкость поверхности к воздействию химикатов, влаги и прямого воздействия УФ-лучей.

Лак Д-ДУР подходит для всех типов древесины. Используется как поверхностный лак, а также в качестве грунтовочного лака.

Лак Д-ДУР может наноситься распылением или наливной машиной.

Для получения лучших результатов при использовании данного лака следует помнить, что:

- перед нанесением лака поверхность должна быть ошлифована и очищена от пыли.

- лак следует наносить в два или три слоя толщиной 110 г/м2 мокрой пленки, расход при толщине сухой пленки 30 мкм составляет 10 м2/л.

- хранить лак следует в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

Технические данные:

| Артикул | Цвет | Тип | Вязкость при поставке с. | Сухой остаток, % | Плотность, кг/л | Степень глянца | Огне-опас-ность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1420-00072 | Бес-цветный | Полиурета-новый двухкомпо-нентный лак | 15 EI при 20оC | 37 весовых% | 1,00 | 25 | огне-опас-ный |

Нанесение:

| Артикул | Отвердитель | Разбавитель | Рабочая вязкость, с./DIN4/ 20оС | Время жизни смеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1420-00072 | На 100 объемных частей лака Д-ДУР - 30 объемных частей отвердителя 1871-01085 | 800-00218 | - | 4 часа при 20оС |

Сушка:

| Температура | 20оС | 50оС | 80оС | Инфракрасные волны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой от пыли при нанесении 100 г/м2 | 10 мин. |  |  |  |
| Сухой на ощупь при нанесении 100 г/м2 | 2 часа |  |  |  |
| Сухой для штабелирования при нанесении 100 г/м2 |  |  |  |  |

Время сушки зависит от влажности и температуры, а также вентиляции, которая позволяет растворителям свободно испаряться.