Полиуретановая система Д-Дур для отделки окон, наружных дверей и изделий для внутреннего применения с повышенными требованиями из-за условий эксплуатации.

Возросшие требования потребителя к качеству отделки перечисленных изделий выдвинули на первый план полиуретановые лакокрасочные материалы как обеспечивающие комплекс повышенных физико-механических, химических и декоративных свойств покрытий.

Полиуретановая двухкомпонентная система Д-Дур является одной из широко известных систем концерна «Акзо Нобель». Уже более 20лет эта система используется как самая надежная, качественная и не имеющая аналогов.

Система Д_Дур имеет следующие отличительные свойства:

1.Покрытие имеет отличную стойкость к атмосферным воздействиям

2.Покрытие обладает высокой прочностью, имеет повышенную стойкость к царапанию, обеспечивает механическую прочность при складировании, доставке и установке изделий.

3.Одновременно с вышеуказанными свойствами пленка остается эластичной, что позволяет ей вместе с древесиной сжиматься и расширяться, не образуя трещин.

4.Покрытие имеет хорошую адгезию к древесине.

5.При отделке смолистой древесины покрытие предотвращает выход красящих  веществ на поверхность и предохраняет ее от пожелтения на местах сучков.

6.При отделке окон и наружных дверей пленка имеет очень важное свойство:

неповрежденная полиуретановая пленка с одной стороны пропускает незначительное количество влаги, а с другой стороны остаточная влага постепенно испаряется через пленку, предотвращая накопление влаги в древесине.

Образование пленки.

Химическое отверждение.(рисунок из шведского семинара)

Полиуретановые материалы образуют пленку в результате  реакции между изоцианатом и гидроксильной группой полимера-полиола. Это химический процесс, протекающий в течение определенного времени с образованием разветвленной  трехмерной структуры. Одновременно происходит физический процесс испарения разбавителя. Отличие  ПУ-материалов  Д-Дур от других полиуретановых материалов в том, что этот материал ничем не модифицирован, содержит только уретановые группы, что придает материалу самые высокие характеристики, перечисленные выше.

Особенности отделки оконных систем.

Стойкость деревянных оконных рам к погодным условиям зависит от конструкции окна и отделочных материалов. Отделочные материалы должны обеспечить защиту окна от таких воздействий как: сильное различие климатических условий для внутренних и наружных поверхностей, вода и влага, колебания температуры, УФ-излучение, гниение и т.д.

(из нашего семинара «Это важно») Такая  защита полностью обеспечивается применением системы Д-Дур.

Однако, если не учитывать еще достаточно многих факторов, ожидаемого результата не получить.

.

Необходимо выполнять следующие рекомендации:

1.Для обеспечения нормальной толщины пленки отделочного материала на углах и кромках оконной рамы, радиус закругления должен быть как минимум 2мм.

2.Для нормального отвода воды наклон алюминиевого профиля или наружных горизонтальных брусков рамы должен быть не менее 150.

3.Для обеспечения биологической защиты  очень важно предварительно обработать древесину антисептирующими материалами.

4.Обрабатывать торцы и стыки изолирующими материалами.

5.Защиту поверхности древесины от УФ –излучения лучше обеспечивают отделочные материалы с более высоким содержанием пигмента или красителя. (Картинка из нашего семинара). Например: отделка лаком Д-Дур по цветному пинотексу, лучше защищает от воздействия  УФ-излучения, чем просто бесцветный лак.

6.Покраска рамы в светлые тона предпочтительнее, так как темные тона способствуют поглощению тепла и приводят к возникновению внутренних напряжений в древесине, расширяющейся под действием тепла.

Эти и еще многие другие моменты, которые будут изложены дальше необходимо учитывать, чтобы получить долговечное покрытие.

1.     Условия на окрасочном участке.

Температура                  18-230С

Влажность воздуха       40-65%

Влажность древесины  8-12%

Нарушение этих режимов может вызвать снижение прочности.

2.    Подготовка поверхности.

Основа должна быть чистой. Масло, воск и силикон  на поверхности приведут к неравномерной окраске, образованию кратеров и плохой адгезии покрытия.

Поверхность необходимо тщательно отшлифовать, поскольку шлифование влияет как на качество отделки, так и на расход отделочного материала. Свежеотшлифованная  древесина обеспечивает лучшую адгезию, поэтому время между шлифованием и отделкой должно быть как можно короче (в течение дня).

3.Подготовка материала.

Так как материалы системы Д-Дур являются тиксотропными необходимо учитывать следующие особенности. Тиксотропность - это способность материалов не образовывать потеков при нанесении на вертикальные поверхности за счет того, что в состоянии покоя такие материалы имеют желеобразную консистенцию и восстанавливают текучесть при перемешивании.

При работе с такими материалами необходимо соблюдать следующие правила:

1.Перед началом работы краску или лак надо тщательно перемешать

2.После перемешивания добавить необходимое количество отвердителя (согласно техническому описанию) и также тщательно перемешать.

3.Перед распылением добавить разбавитель для получения требуемой вязкости, указанной в техническом описании на материал и в инструкции на ваше оборудование.

. При этом необходимо соблюдать указанные пропорции основы и отвердителя. Нарушение  может привести к снижению защитно-декоративных свойств покрытия. Жизнеспособность смеси ограничена, составляет 4часа при 200С, поэтому смешивать лак с отвердителем надо непосредственно  перед применением. Даже в том случае, если смесь еще достаточно жидкая, применять материал для конечного покрытия не рекомендуется. Можно разбавить основой в соотношении 1:1 или 1:2 с последующим введением необходимого количества отвердителя. Сохраненные таким образом остатки лака  можно использовать только в качестве грунтовочного лака.

Очень важно применять соответствующий разбавитель. Не допустимо, например, использовать 646 растворитель, т.к. он содержит компоненты с гидроксильными группами, которые препятствуют завершению процесса полимеризации и снижают жизнеспособность смеси. В результате это может привести к потере стойкости покрытия а именно :к появлению мелких трещин, нарушению  адгезии, нарушению химической стойкости и т. д. Рабочая вязкость лаков и красок измерять вискозиметром DIN 4(ВЗ-4) при температуре 200С, как указано в технических описаниях.  (Приборы контроля-картинка)

4.Технологические схемы отделки материалами Д-Дур.

Прозрачная отделка.

Укрывистая  отделка.

Межслойное шлифование необходимо производить для удаления ворса, дефектов на поверхности и для создания хорошей адгезии между слоями. Рекомендуется шлифовать, соблюдая чередование зерен начиная с более крупного зерна к мелкому со следующим шагом 120-180-240.

5.Это надо помнить

Для наружных работ в окрасочную систему Д-Дур обязательно должен входить антисептик для обеспечения надежной биологической защиты.

558-02609 защитная пропитка-концентрат, которая добавляется в воду в количестве 10-20%,(10%-для мягких пород,20%-для твердых пород), наносится методом окунания для лучшего проникновения в поры древесины, защищает от плесени и синевы. Пропитка не позволяет влаге проникать  в древесину. При нанесении пропитки, окончательную отделку можно производить хоть через неделю. Это  хороший метод для защиты древесины на период межоперационного хранения. После нанесения пропитки древесина больше не разбухает. Не шлифовать. До сих пор мы предлагали такую пропитку в готовом виде, теперь имеем более удобную форму- концентрат, не надо возить воду. При использовании бесцветной пропитки последующее нанесение цветной тонировки будет более равномерным.

828-серия промышленная тонировка  Наносится окунанием, распылением или кистью. Имеется широкий спектр оттенков. Ворсинки после нанесения цветной пропитки снимаются губкой. Кроме создания нужного оттенка, этот материал защищает от воздействия УФ-излучения..

Для того, чтобы скрыть естественный процесс пожелтения сосны под бесцветным лаком можно в лак добавить 1-2% белой Д-Дур краски.

Необходимо помнить: полимерные покрытия накапливают свои свойства с течением времени, поэтому эксплуатировать отделанные изделия необходимо не ранее,

чем через неделю. Для сертификации и проведения климатических испытаний изделие необходимо выдержать в течение 24 суток.

6.Условия хранения полиуретановых материалов.

Полуфабрикат и отвердитель до применения хранятся в отдельных емкостях, в складских помещениях при температуре от00С до плюс 300С. Не рекомендуется хранение на открытом воздухе, так как это приводит к снижению срока годности материалов. Особенностью хранения отвердителя является тщательная его герметизация с целью исключения  попадания  влаги  воздуха в емкость, где хранится  полиизоцианат. При использовании отвердителя следует следить за объемом свободного пространства в емкости  При освобождении половины тары следует перелить отвердитель в более мелкую тару.  Необходимо помнить, что перед употреблением материалы следует нагреть до комнатной температуры.

.